**Ausschreibungstext | Zulage absturzsichernde Glasbrüstung**

 **BUG FrontProtect**

Zulage

Absturzsichernde Glasbrüstung, geprüft nach DIN 18008-4:2013 Kategorie A, Anhang A, Kantenschutz Anhang E mit Glasscheibe aus Verbund-Sicherheitsglas für Holz-Aluminium-Fenster LV-Pos. …

Glasscheibe flächenbündig integriert in Aluminium-Blendrahmenprofil mit Falzbreite 14,5mm

Oberkante Brüstungsscheibe mit Kantenschutz aus Aluminium, Kunststoff-Glasauflager, raumseitiger Glassicherung und zusätzliche Befestigung des Aluminium-Blendrahmenprofils auf dem Rahmenholz des Fensters mit gegen unbeabsichtigtes Lösen gesicherten Drehhaltern aus Edelstahl, Montage nach Vorgabe des Herstellers. Mindestholzstärke Rahmenholz 66mm x 70mm.

Glasstärke Brüstungsscheibe: VSG bestehend aus 5mm ESG, PVB Folie 0,76mm, 5mm ESG

Ansichtsbreite: <xxx> mm

Scheibenhöhe Brüstungsscheibe: <xxx> mm

Abstand Oberkante Blendrahmenlichte

zur Unterkante Brüstungsscheibe: max. <xxx> mm

Referenzprodukt: **BUG FrontProtect** der Firma ST Extruded Products Germany, Bergstraße 17, 88267 Vogt, [www.bug.de](http://www.bug.de)

oder gleichwertig

angebotenes Produkt: <Infotext>